管材（PE管材、PVC-U管材）产品质量

平顶山市监督抽查实施细则

（2023年版）

本细则适用平顶山市市场监督管理局组织的管材（PE管材、PVC-U管材）产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1  样品抽取数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管材 | 35 | 21 | 14 |
| 2 | PVC-U管材 | 32 | 16 | 16 |

2 检验依据

表2  PE管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13663.2-2018 |
| 2 | 规格尺寸（平均外径、壁厚公差） | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 方法B GB/T 13663.2-2018 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 GB/T 8804.3-2003 |
| 5 | 静液压强度 （20℃，100h） | GB/T 13663.2-2018 GB/T 6111-2003 |
| 6 | 静液压强度 （80℃，165h） | GB/T 13663.2-2018 GB/T 6111-2003 |
| 7 | 卫生要求（铅、镉、高锰酸钾消耗量） | GB/T 17219-1998 |
| 8 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 GB/T 13663.2-2018 |
| 9 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 方法A |

表3  PVC-U管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（平均外径、壁厚） | GB/T8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 14152-2001 |
| 8 | 铅限量 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 26125-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。并参照上述标准中对应检验方法。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。