平顶山市2023年农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

本细则适用平顶山市市场监督管理局组织的农用薄膜产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农用薄膜 | 5m2*3 | 5m2*2 | 5m2 |
| 注： | 在生产领域随机抽取3卷薄膜；在流通领域随机抽取1卷薄膜。 |  |  |  |

2 检验依据

表2  农业用聚乙烯吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T6673-2001 |
| 3 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 4 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |

表3  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T6672-2001 |
| 3 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |

表4  农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T6673-2001 |
| 3 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |

表5  涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T6673-2001 |
| 3 | 拉伸断裂应力（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |

表6 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | QB/T 2472-2000中5.2 |
| 3 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 GB/T 13022-1991 |
| 4 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB/T1040.3-2006 GB/T 13022-1991 |
| 5 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4455-2019     《农业用聚乙烯吹塑棚膜》

GB 13735-2017    《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

GB/T 20202-2019  《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》

QB/T 4475-2013  《涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜》

QB/T 2472-2000  《农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。